附件3

2019年普通胶合板产品质量

广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于普通胶合板产品质量广西监督抽查。 监督抽查产品范围包括Ⅱ类普通胶合板和Ⅲ类普通胶合板。 本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产自分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 407 | 407.2 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 人造板 | 普通胶合板 |

2.2   产品种类

Ⅱ类普通胶合板；

Ⅲ类普通胶合板。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1  Ⅱ类普通胶合板

能够通过63℃土3℃ 热水浸渍试验，供潮湿条件下使用的耐水胶合板。

3.2   Ⅲ类普通胶合板

能够通过20℃土3℃冷水浸泡试验，供干燥条件下使用的不耐潮胶合板。

4 胶合板产品生产规模划分

根据胶合板产品行业的实际情况，企业生产规模以胶合板产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。 见表2。

表2   企业胶合板产品生产规模划分

| 企业胶合板产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥12500 | ≥5000 且＜12500 | ＜5000 |

备注:年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 9846 普通胶合板

GB 18580 室内装饰装修材料 	人造板及其制品中甲醛释限量

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取被抽样单位有代表性的规格产品。

6.2  抽样方法、基数及数量

采用随机抽样法在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以 其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

第一，抽样基数≥20 张;

第二，当产品分垛码放时，采用随机抽样法确定其中一垛为抽样对象;

第三，采用随机抽样法在该垛中抽取7张产品，分别为初检1张、复验2张、甲醛1张和备用样品3张。

第四，如在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.3   样品处置

将初检、复验样板按照 GB/T 9846《普通胶合板》中图1的规定取样，每张取（600×600）mm×3块，每块样块应注明编号；甲醛样板每张取（600×600）mm×2块。样块应分别密封包装，每个包装的封口处上下加贴封条，抽样人员与被抽查企业人员在封条上签字。样品应用铝箱、塑料袋等不吸附、不释放甲醛的材料密封包装。运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。同一企业的样品应整体打包，由抽样单位负责寄送至承检机构。

备用样品可在取样处按照产品标准取样要求做好取样标记并由抽样人员签字后整张封存于受检 企业。

承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库 待检。

6.4   抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。 同时记录被抽查企业上一年度生产的胶合板产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。 对于产品检验所需的样品技术参数(如产品执行标准、产品类别、产品等级、甲醛释放量等级、产品规格、产品结构、表板及芯板厚度、树 种)等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并 经企业确认。

7 检验要求

7.1   检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表3。

表3  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A 类a | B 类b |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846 | GB/T 9846 |  | ● |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846 | GB/T 9846 |  | ● |
| 3 | 浸渍剥离 （当相邻单板木纹方向相同时要求） | GB/T 9846 | GB/T 9846 |  | ● |
| 4 | 静曲强度 | GB/T 9846 | GB/T 9846 |  | ● |
| 5 | 弹性模量 | GB/T 9846 | GB/T 9846 |  | ● |
| 6 | 甲醛释放量* * | GB 18580 | GB 18580 | ● | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |
| * *2018年5月1日前生产的产品，甲醛释放量按GB 18580-2001中的要求进行检验及判定，当产品明示甲醛释放量为 E1时，测试值未达到 E1而达到E2级属于B类，未达到E2级属于A 类；当产品明示甲醛释放量为 E2时，测试值未达到E2级属于A类。 2018年5月1日后生产的产品，甲醛释放量按GB 18580-2017中的要求进行检验及判定，当产品测试值未达到 E1级属于A 类。 |  |  |  |  |  |

注:① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保 能效关键性能或特征值的指标。

② 上表所列检验项目是有关法律法规标准等规定的，重点涉及健康安全节能环保以及消费者有 关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2   检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

8.1  单项判定

理化性能检验项目按GB/T 9846《普通胶合板》中7.3的规定进行判定。

2018年5月1日前生产的产品，甲醛释放限量按标准GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醒释放限量》的规定进行，初检样品不合格时，进行双倍复验，当两个复验样品结果均合格时，判定该项目为合格。

2018年5月1日后生产的产品，甲醛释放限量按标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 	人造板及其制品中甲醒释放限量》中1m3气候箱法的规定进行，结果按稳定状态时的甲醛释放量测定值作为样品甲醛释放量，不再进行复验。

8.2 综合判定

经检验，检验项目全部合格时，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8.3 当所检项目全部符合执行标准要求，判定为："依据桂市监发[xxxx]xx号文中《2019年普通胶合板产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

8.4 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为："依据桂市监发[xxxx]xx号文中《2019年普通胶合板产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重不合格/一般不合格）。"

8.5 当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为“依据桂市监发[xxxx]xx号文中《2019年普通胶合板产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督检查方案对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。